BULON PARA ESTRUCTURA ASTM A325-T1

Este bulón es específico para el montaje de estructuras. Sus dimensiones corresponden a la norma ANSI B 18.2.6 para los Bulones estructurales pesados.

Las principales características lo diferencian de los pernos de aplicación general  son el tamaño de la cabeza y la longitud de su cuerpo.
En general la longitud de la rosca del bulón estructural es menor que en los demás bulones con todos los planos de corte, excepto en el caso de piezas finas externas adyacentes a la tuerca.
Es importante evitar que la tuerca alcancé la salida de la rosca. En caso de que este suceso ocurra, deberán ser colocadas arandelas planas F436.

TERMINACION SUPERFICIAL

Fosfatizado negro opaco, Zincado blanco , Galvanizado por inmersión en caliente ,dacromet

* Estos conjuntos son entregados desarmados, pero podrán ser entregados armados mediante cargo extra a consultar.

DIMENSIONES

| Diámetro |  |  |  | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1'' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPP |  |  |  | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |  |  |  |  |
| F |  |  | Min. | 21.59 | 26.19 | 30.78 | 35.40 | 40.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Max. | 22.22 | 26.98 | 31.75 | 36.52 | 41.27 |  |  |  |  |
| G |  |  | Min. | 24.61 | 29.84 | 35.10 | 40.36 | 45.61 |  |  |  |  |
|  |  |  | Max. | 25.65 | 31.16 | 36.65 | 42.16 | 47.65 |  |  |  |  |
| H |  |  | Min. | 7.67 | 9.60 | 11.56 | 13.48 | 15.01 |  |  |  |  |
|  |  |  | Max. | 8.20 | 10.24 | 12.27 | 14.30 | 15.92 |  |  |  |  |
| A |  |  | Min. | 20.00 | 24.27 | 28.57 | 32.86 | 37.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Max. | 20.65 | 25.10 | 29.50 | 33.96 | 38.38 |  |  |  |  |
| C |  |  | Min. | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Max. | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| R |  |  | Min. | 0.23 | 0.53 | 0.53 | 0.78 | 1.57 |  |  |  |  |
|  |  |  | Max. | 0.79 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 2.36 |  |  |  |  |
| E |  |  | Min. | 12.24 | 15.36 | 18.52 | 21.64 | 24.79 |  |  |  |  |
|  |  |  | Max. | 13.08 | 16.30 | 19.50 | 22.73 | 25.95 |  |  |  |  |
| K (min.) |  |  |  | 25.40 | 31.70 | 35.00 | 38.10 | 44.45 |  |  |  |  |
| U (min.) |  |  |  | 4.83 | 5.60 | 6.35 | 7.11 | 7.87 |  |  |  |  |
|  |  | TUERCA ASTM A194 2H – A563 DH Diámetro; 1/2''; 5/8''; 3/4''; 7/8''; 1''. H.P.P.; 13; 11; 10; 9; 8. F; Min.; 21.59; 26.19; 30.78; 35.40; 40.00. Max.; 22.22; 26.98; 31.75; 36.52; 41.27. G; Min.; 24.61; 29.84; 35.10; 40.36; 45.61. Max.; 25.65; 31.16; 36.65; 42.16; 47.65. H; Min.; 11.78; 14.91; 18.03; 21.16; 24.51. Max.; 12.80; 16.03; 19.25; 22.48; 25.70. |  |  |

| ARANDELA PLANA F436 Diámetro; 1/2''; 5/8''; 3/4''; 7/8''; 1''. A; Min.; 13.49; 17.46; 20.64; 23.81; 28.58. Max.; 14.29; 18.26; 21.43; 24.61; 29.37. B; Min.; 26.19; 32.45; 36.51; 43.66; 50.01. Max.; 27.78; 34.13; 38.10; 45.24; 51.59. C; Min.; 2.46; 3.10; 3.10; 3.45; 3.45. Max.; 4.50; 4.50; 4.50; 4.50; 4.50. |  |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS MECANICAS: Bulón ASTM A 325 T1; Fuerza de ruptura Min.. N; Lbf. 1/2'' - 13 UNC; 75.900; 17.050. 5/8'' - 11 UNC; 120.000; 27.100. 3/4'' - 10 UNC; 178.440; 40.000. 7/8'' - 9 UNC; 246.740; 55.450. 1'' - 8 UNC; 323.500; 72.700. Material: Acero medio carbono al boro Tratamiento: Endurecido y revenido Dureza: 25 a 34 HRC Resistencia mínima a la tracción : 84.4 Kgf/mm2 Tensión mínima de drenaje : 67.7 Kgf/mm2 Tensión de cizallado : Corresponde aproximadamente a 60% de la tensión de tracción Bulón ASTM A 325 T1; Fuerza de tensión de apretamiento. KN; Lbf. 3/4'' - 10 UNC; 129; 29.000. | Tuerca Diámetro; ASTM; Carga de Prueba. N; Lbf. 1/2'' - 13 UNC; A 563 Grado DH; 110.500; 24.833. 5/6'' - 11 UNC; 176.000; 39.550. 3/4'' - 10 UNC; 260.100; 58.450. 7/8'' - 9 UNC; A 192 Grado 2H; 359.760; 80.850. 1'' – 8 UNC; 471.900; 160.050. Material: Grado DH: Acero medio carbono al boro Grado 2H: Acero medio carbono Tratamiento: Endurecido y revenido Dureza: 24 a 38 HRC Arandela ASTM; Dureza HRC. F - 436 - Tipo 1; 38 - 45. Material: Acero medio carbono Tratamiento: Templado y revenido |

DETERMINACIÓN DEL LARGO ADECUADO
ASTM A325

| BITOLA | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1/4'' | 8 - 13 | - | - | - | - |
| 1.1/2'' | 13 - 19 | 8 - 16 * | - | - | - |
| 1.3/4'' | 19 - 25 | 16 – 22 * | 13 - 19 | 11 - 16 * | - |
| 2'' | 25 - 32 | 22 - 28 * | 19 - 25 | 16 - 22 * | - |
| 2.1/4'' | 32 - 38 | 28 - 35 * | 25 - 32 | 22 - 28 * | 18 - 25 |
| 2.1/2'' | 38 - 44 | 35 - 41 * | 32 - 38 | 28 - 35 * | 25 - 32 |
| 2.3/4'' | 44 - 50 | 41 - 47 * | 38 - 44 | 35 - 41 * | 32 - 38 |
| 3'' | 50 - 57 | 47 - 54 * | 44 - 50 | 41 - 47 * | 38 - 44 |
| 3.1/4'' | 57 - 63 | 54 - 60 * | 50 - 57 | 47 - 54 * | 44 - 50 |
| 3.1/2'' | 63 - 70 | 60 - 66 * | 57 - 63 | 54 - 60 * | 50 - 57 |
| 3.3/4'' | 70 - 76 | 66 - 73 * | 63 - 69 | 60 - 66 * | 57 - 63 |
| 4'' | 76 - 82 | 73 - 79 * | 69 - 76 | 66 - 73 * | 63 - 70 |
| 4.1/4'' | 82 - 89 | 79 - 85 * | 76 - 82 | 73 - 79 * | 70 - 76 |
| 4.1/2'' | 89 . 95 | 85 - 92 * | 82 - 89 | 79 - 86 * | 76 - 82 |
| 4.3/4'' | - | - | - | 86 - 92 * | 82 - 89 |
| 5'' | - | - | - | 92 - 98 * | 89 - 95 |
| 5.1/4'' | - | - | - | 98 - 105* | 95 - 101 |
| 5.1/2'' | - | - | - | 105-111* | 101 - 108 |
| 5.3/4'' | - | - | - | 111-117* | 108 - 114 |
| 6'' | - | - | - | 117-124* | 114 - 120 |
| 6.3/4'' | - | - | - | - | - |

La selección del Largo del bulón deberá ser realizada en función del espesor del conjunto de piezas a ser fijado.
El gráfico indica los márgenes de utilización de cada longitud del perno.
Solamente ASTM A325 TC